ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА :  „Трайно възстановяване на читалище "Отец Паисий", с. Кралев дол, община Перник“

- ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

Строително –ремонтните работи  предвидени в настоящата обществена поръчка се изпълняват в размера на предвидения финансов ресурс, като са отпуснати 108 490 лв. с ДДС  от МКВП за възстановяване на сградата.

Участниците не могат да предлагат по висока стойност от отпуснатия финансов ресурс, а именно 108 490 лв. с ДДС.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Участниците в обществената поръчка следва да предложат срок за изпълнение не по – кратък от 30 календарни дни и не по – дълъг от 120 календарни дни.

- ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Приемането на извършените работи се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от страните по договора. За изпълнение и отчитане на дейностите, съгласно договора за всички извършени видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж, ще се съставят АКТ образец 12 по Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протоколи за действително извършени работи, като към тях се прилагат служебни бележки за извозените отпадъци на депото за не опасни битови отпадъци. Скритите работи да се документират и със снимков материал.

- ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ВИДОВЕ СРР

| № | Вид СМР | м-ка | к-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж на комини | бр | 5,00 |
| 2 | Демонтаж на керемиди | м2 | 1226,00 |
| 3 | Изиждане на нови комини | бр | 5,00 |
| 4 | Чялостна подмяна на изгнили ребра и дъсчена обшивка - покрив | м3 | 12,00 |
| 5 | Подмяна на черна хартия | м3 | 1226,00 |
| 6 | Подмяна на челни дъски | м | 146,00 |
| 7 | Наковаване на летви | м2 | 1226,00 |
| 8 | Пренареждане на керемиди | м2 | 1226,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на стари керемиди | бр | 3000,00 |
| 10 | Направа на ламаринена обшивка около комини | м2 | 19,00 |
| 11 | Подмяна на олуци | м | 126,00 |
| 12 | Падмяна на водостачни тръби | м | 36,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на водосточни казанчета | бр | 6,00 |
| 14 | Очукване вароциментова мазилка | м2 | 430,00 |
| 15 | Направа на вароциментова мазилка | м2 | 430,00 |
| 16 | Стъргане стени и тавани летекс | м2 | 513,00 |
| 17 | Доставка и монтаж на PVC - дограма | м2 | 155,00 |
| 18 | Доставка и монтаж на врата 90/200 | бр | 4,00 |
| 19 | Доставка и монтаж на врата 180/200 | бр | 4,00 |
| 20 | Доставка и монтаж на подпрозоречни дъски | м | 72,00 |
| 21 | Изграждане на ел. инсталация - етаж втори |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на контакти и ключове | бр. | 8,00 |
| 23 | Доставка и монтаж на осветителни тела | бр. | 6,00 |
| 24 | Направа на дървено стълбище за достъп до сцена |  |  |
| 25 | Гипсова шпакловка стени и тавани | м2 | 620,00 |
| 26 | Грундиране стени и тавани | м2 | 620,00 |
| 27 | Боядисване стени и тавани - латекс (двукратно) | м2 | 620,00 |
| 28 | Доставка и монтаж на окачен таван | м2 | 66,30 |
| 29 | Доставка и полагане на ламиниран паркет | м2 | 66,30 |
| 30 | Пренос и превоз строителни отпадъци | м3 | 80,00 |

- ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СРР

Зидарски работи

Строителни материали за зидарии

Строителните материали за зидарии трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти и отраслови нормали. Не се допуска изпълнението на зидариите с нестандартни материали.

БДС 25-78 - Тухли глинени обикновени.

БДС 626-78 - Тухли глинени кухи.

БДС 1697-77 - Камък ломен и цепен за сгради и съоръжения.

БДС 9338-83 - Блокове керамични кухи за зидария.

БДС 11601-85 - Блокове стъклени кухи.

Строителни разтвори за зидарии

За разтвори за зидарии с определена марка и консистенция се извършва предварително проектиране на сместа. Количеството на ползваните добавки като пластификатори, ускорители или забавители на втвърдяването се установява чрез лабораторни проби.

БДС 26-79 - Вар строителна.

БДС 27-87 - Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент.

БДС 16720-87 - Добавки активни, минерални от естествен произход за цимент.

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

БДС 9340-86 - Разтвори строителни за зидарии и мазилки.

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС ЕN 459-3:2003 - Строителна вар. Част 3: Оценяване на съответствието.

Свързващи вещества, пълнители или добавки, за които липсват стандарти и отраслови нормали, могат да се ползват при направата на разтвори за зидарии само след изпитване на разтворите в специализирани лицензирани лаборатории.

Изпълнение на зидариите

Изчислителното съпротивление на зидариите на натиск, марката и мразоустойчивостта на зидарийните тела. При зимни условия зидарските работи се изпълняват като се вземат специални мерки:

- Изкуствено загряване на материалите за зидария с пара, топъл въздух, електроенергия и др.

- Отопляване на работното място

- Употреба на бързовтвърдяващи разтвори

- Използване на добавки и ускорители към разтворите

- При  зидария   на жилищни  и   културно-битови  сгради   не  се  допускат  хлорирани разтвори

Приемане на зидарски работи

При приемането на завършени зидарии се извършва проверка на:

- Размерите на зидарията, нейната връзка с други конструктивни елементи на сградата, изпълнението  на  всички  видове  превръзки, дебелината  и  запълването  на фугите, вертикалното   и    хоризонталното   положение   на   зиданите   повърхнини   и   ъгли, отклонението от равнината на зиданите елементи и други според предписанията на възложителя, сертификати и протоколи от лабораторното изпитване на вложените материали.

- Разположението и правилното изпълнение на температурните фуги.

- Протоколите за приемане на работите по антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

Бетонни работи

Добавъчни материали

Добавъчните материали за бетонни  и стоманобетонни работи да отговарят на следните нормативни документи:

БДС 171-83 - Пясък за обикновен бетон.

БДС 169-81 - Материали добавъчни за обикновен бетон.

БДС 5659-75 - Пясък перлитов набъбнал.

БДС 4528-74 - Сгурия за сгуробетон.

БДС4604-87- Смеси от брашна минерални киселиноустойчиви за киселиноустойчиви разтвори и бетон

БДС 10589-79 Материали добавъчни плътни за бетон. Правила за доставяне, приемане, съхранение и транспорт

БДС 10038-72  Материали естествени трошени добавъчни за огнеупорен бетон

БДС 14298-77 Добавъчни материали за бетон и разтвори. Методи за статистически контрол и оценка

БДС 7457-74  Материали добавъчни за бетон – леки. Методи за изпитване

БДС 166-72 Добавки активни минерални към свързващите вещества

БДС 14069-84	   Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания

Свързващи вещества

За  приготвяне  на  бетон  се  използват  следните  хидравлични  свързващи вещества:

БДС 27-87- Портландцимент, шлакопортландцимент и пуцоланов портландцимент

БДС 7267-77 Портландцимент сулфатоустойчив

БДС 7390-87 Цимент нискотермичен

БДС 8996-71 Портландцимент тампонажен

БДС 12100-89 Портландцимент бял

БДС 166-72 - Добавки активни минерални към свързващите вещества

Водата за направата и поливане на бетон трябва да отговаря на изискванията на:

БДС 636-86 - Вода за строителни разтвори и бетони.

При приготвянето на бетоните се допускат добавки съгласно:

БДС 14069-84 -Добавки за бетон. Класификация и технически изисквания.

Съставът на бетона се установява въз основа на изпитването на лабораторни бетонни проби, направени от същите материали (цимент, добавъчни материали и добавки), с които ще се работи на обекта като пробните тела се уплътняват до същата степен, до която се уплътнява бетонът на обекта. Трябва да се спазват следните стандарти :

БДС 505-84 Бетон обикновен. Методи за изпитване

БДС 4612-73 Сгуробетон

БДС 6387-82 Бетони с леки добавъчни материали. Методи за изпитване

БДС 9673-84 Бетон. Контрол и оценка на якостта

БДС 12770-75  Бетони огнеупорни. Класификация. Технически изисквания. Методи за изпитване

БДС 14068-77  Бетон видим. Класификация и технически изисквания

БДС EN 206-1:2002 Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие

Изпълнение на бетонни работи

Преди да започне полагането на бетонната смес, трябва да се извърши следното:

- Почиства се кофражът и армировката.

- Съставя се акт за приемане на кофража, скелето и армировката.

- Почиства се скалната основа.

- Почиства се и се навлажнява старият пласт бетон.

- Непосредствено преди бетонирането се навлажнява или смазва кофражът.

За осигуряване на нормални условия в началния период на втвърдяване на бетона трябва да се спазват следните изисквания:

- Положеният бетон да се предпазва от замърсяване и повреди.

- Работи, които водят до нарушаване на сцеплението между бетон и армировка не се допускат.

- Бетонът да се предпазва от бързо изсъхване, както и от удари, сътресения и други механични въздействия.

- Веднага след полагането му бетонът да се защити от дъжд, от непосредствено слънчево въздействие и мраз.

- Бетонът да отлежава във влажна среда.

- Движението на хора, монтирането на кофражи и опори върху положения бетон да се допуска, когато якостта му достигне най-малко 15 кг/см2.

Изпълнението на бетонни работи в зимни условия, когато средната денонощна температура на външния въздух е под + 5° С и минималната денонощна температура - под 0° С, трябва да се извършва при спазването на Инструкцията за извършване на бетонни и стоманобетонни работи при зимни условия.

Контрол при изпълнението

Системният контрол при изпълнението на бетонните работи трябва да обхваща:

>	Качеството на добавъчните материали, свързващите вещества, водата и добавките, а също така и условията за тяхното съхранение.

>	Работата на дозиращите и бетоносмесителните устройства при бетонното стопанство.

>	Качеството на бетонната смес при нейното приготвяне, транспортиране, полагане и уплътняване.

- Физико-механичните-показатели на бетона - якост, водоплътност, мразоустойчивост и др.

- Грижите за бетона след неговото полагане.

- Якостта и еднородността на бетона в готовите конструкции.

Кофражни работи

Кофражните работи трябва да осигуряват размерите и очертанията на бетонните и стоманобетонните конструкции в процеса на полагане и втърдяване на бетонната смес. За целта те трябва да бъдат с неизменяеми размери, достатъчна якост и коравина.

Дървеният материал за кофраж и скелета трябва да отговаря на следните стандарти:

БДС 1568-73 – Греди обли от широколистни дървесни видове.

БДС 1569-73 – Греди от обли иглолистни дървесни видове.

БДС  427-90  - Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 771-72  - Бичени материали от широколистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви.

БДС 16186-85  - Дъски от широколистни дървесни видове.

БДС  17697-89  - Дъски от иглолистни дървесни видове.

БДС  384-76  - Шперплат.

За изправното състояние на скелето и укрепването на кофража трябва да се следи непрекъснато в процеса на бетонирането и да не се допуска по-голямо натоварване от изчислителното. При забелязване на недопустими деформации или изместване на отделни елементи незабавно трябва да се вземат съответни мерки.

Армировъчни работи

Материали

Армировката на стоманобетонните конструкции трябва да се изработва и монтира в пълно съответствие с количествената сметка. Заменянето на един вид армировъчна стомана с друг са разрешава само след съгласуване с проектанта. Това трябва да се отрази в екзекутивния чертеж и Заповедната книга. Спазват се следните стандарти :

БДС  4758-84  - Стомана горещо валцувана за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5267-74  - Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции.

БДС  5085-77  - Заваряване. Електроди метални обмазани за ръчно електродъгово заваряване на стомана и наваряване.

От всяка партида армировка трябва да бъдат отбрани следните проби :

- за външен оглед и измерване – 5%, но не по-малко от 5 броя изделия.

- За изпитване якостта на заваръчни съединения – три образеца.

Резултатите от контролните измервания и огледа на армировката, а също от контрола на якостта на заварените съединения се отразяват в дневник.

Приемане на армировката

Приемането на армировката трябва да бъде оформено с акт. Към акта трябва да бъдат прикрепени :

- Заводските сертификати за основния метал и електродите или заменящите ги лабораторни анализи.

- Протоколите от механичните изпитвания на носещата армировка.

- Протоколите от изпитване на заварените съединения, изпълнени при монтажа.

- Списък на заварчиците с посочване на номера на удостоверението на всеки, издадено от специализирана комисия.

Протоколите за приемане на антикорозионната защита на армировката в стоманобетонни конструкции, работещи в агресивна среда.

Демонтажни работи

При изпълнение на демонтажни работи следва да се спазват изискванията на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Работните площи следва да са обезопасени, а работещите да са със съответните лични предпазни средства. Демонтажните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал.

При извършване на демонтажни работи следва да се вземат мерки против нанасяне на щети на вече извършени работи и подобрения.

Облицовачни работи:

Във всички помещения, в които се извършват облицовъчни работи следва да се осигури температура на въздуха над +15(С ( но не по – висока от 30(С) и относителната влъжност, не по – висока от 70%. Температурата вътре в сградата се измерва на височина 0,5м над пода до вътрешната страна. Тази температура се поддържа най – малко два дни преди започване на довършителните работи, по време на изпълнението им и след това – докато качествата на извършените строителни работи биха погли да се повлияят на промените на температурата.

Всички материали необходими за облицовачни работи следва да притежават декларации за експлоатационни показатели, съгласно действаците изисквания.

При извършване на облицовъчни работи следва да се вземат мерки против нанасяне на щети на вече извършени работи и подобрения. Облицовъчните дейности следва да се извършват от квалифициран персонал. Вътрешната облицовка се изпълняват при минимална ширина на фугите 5мм. Плочи с риси и повреди по глазурата се отделят и не се влагат в употреба. Полагането на плочките се започва отдолу нагоре и отляво надясно. То се извършва, след като се поставят маркировъчни плочки на разстояние до 2м една от друга и да 1м една над друга. Редовете трябва да са хоризонтални, след като се положи първият ред се извършва проверка с мастар, либела и отвес. Отклонението от вертикалата на ъгли и ръбове не трябва да бъде повече от 2мм на 1 лин.м. и не повече от 5мм за височината на етажа. При полагане на облицовката следдва да се следи за създаване на естетически вид на облицованата повърхност.

Бояджийски работи:

При боядисване вътре в сградата:

Латексов грунд /нанесен с валяк, четки или бояджийски пистолет/ ;

Боядисване с боя на латексова основа, с точен фабричен цвят по проспект на производителя на боята, уточнен допълнително в процеса на работа с възложителя.

За гарантиране качеството на изпълняваните СРР и при довършителните работи в сградите или съоръженията, е необходимо всички вложени материали да бъдат съвместими по между си (от един производител), като се спазват предписанията по техническата спецификация на фирмата – производител. Преди започване на бояджийските работи е необходимо да бъдат напълно завършени и пробвани всички санитарни и електрически инсталации. Всички прозорци и врати да бъдат остъклени. Влажността на мазилката или бетона преди нанасяне на бояджийските разтвори не трябва да бъде по-голяма от 3% /за силикатни разтвори/.

Във всички помещения, в които се извършват бояджийски работи следва да се осигури температура на въздуха над +8(С ( но не по – висока от 30(С) и относителната влъжност, не по – висока от 70%. Температурата вътре в сградата се измерва на височина 0,5м над пода до вътрешната страна. Тази температура се поддържа най – малко два дни преди започване на довършителните работи, по време на изпълнението им и след това – докато качествата на извършените строителни работи биха погли да се повлияят на промените на температурата.

Монтаж на окачен таван – растер:

Таванните облицовки и окачените тавани са строителни елементи закрепени към носещата конструкция на тавана. Те се състоят от   носеща конструкция и съответната облицовка от  плоскости. Окачен таван с гипсокартон 15 мм  осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45 мин. - при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 100 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

Окачен таван или наричан още растерен таван е направен от метални профили който висят на специални окачвачи или обикновенна тел. Върху металните профили се поставя олекотен акустичен панел който оформя крайната повърхност на тавана. Красотата на тази система е че паната скриват всичко от старият таван, като над окаченият таван могат да минават ВиК и Ел. инсталации. Друго предимство е че старият таван не е задължително да бъде равен или обработен. Самата модулна конструкция на таванa го прави лесно демонтируем и взаимно заменяем. Има пет основни части на системата за окачен таван.

L профил / обкраичващ профил /, той се монтира по всички основни стени където ще минава конструкцията на окаченият таван.

Основен профил 360см., използва се като носещ профил, за него се закачва телта към тавана.

Напречен профил 120см, монтира се напречно между два основни профила.

Напречен профил 60м, монтира се между два напречни профила /1.20м/

Растерни пана, те могат да бъдат с размери 60x60см. или 1.20x60см.

Има три вида пана: с прав борд, с полу борд и със скрит борд. Паната с прав борд се монтират над металните профили и се вижда целият профил.При паната с полуборд се монтират върху профилите, като скриват част от профила. Паната със скрит борд се монтират върху профилите като те изцяло скриват металните профили и се виждат само паната. Нивото на растерният таван от основният таван може да бъде от минимум 5см. до 5 метра.

План за работа

Преди започване на монтажа си направете скица-план на помещението.
За определяне на количеството профили и пана който са ви нужни за монтажните работи на тавана. Ако ще монтирате луминесцентни тела за вграждане трябва да предвидите какъв размер ще са. С плана вие ще можете да сведете до минимум излишните разходи за материали. Планът на помещението ви ще е нужен и за определяна на равномерното разпределение на паната, за да се получи равна симетрия на крайните пана. Така таванът ви ще изглежда по добре визуално.

Взимане на ниво

Точното взимане на нивото за тавана е много важна операция.Съществуващият стар таван или под никога не са на едно ниво /нивелирани/, така че никога не ги взимате за отправна точка при взимане на нивото за новият таван. Нивата могат да се вземат с лазерен нивелир, с воден нивелир или с обикновен нивелир. Имайте предвид че с обикновен нивелир ако той е къс може да ви излъже при голямо разстояние. Винаги използвайте нивелир с дълго рамо.

Определяне на височина

Определянето на височината на тавана зависи от това на какво разстояние от пода ще бъде висящият таван. След като се определи височината, маркирайте с молив или креда 
с права линия по всички стени на помещението където ще минава L профила.

Инсталиране на L профил

L профила се монтира по непрекъснатата линия която сте задали за нивото на тавана. Захващането към стената става чрез дюбели или рапидни винтове в зависимост от основата на стената, в някой случай може да се залепи профила и със силикон. Рязането на профила става чрез ножица за ламарина. При външни ъгли трябва да се внимава 
фугата при съединяването на двата L профила да не е на нивото очите. Когато има по голяма фуга може да се запълни със силикон.

Създаване на център

Вземете дължината и ширината на стаята и със обикновен конец  създайте център на стаята. Като закрепите конеца в центъра на всяка една стена на помещението.Така после по време на монтажа ще имате винаги отправна точка за постигане на прави ъгли при конструкцията. Също ви помага и при нивелиране на тавана в хоризонтална линия. А от там и по добра визия после.

Разпределение на паната

Придържайки се към чертежа на помещението, вие можете да започнете да монтирате основните профили. Стараете се така да разпределете паната за да имате възможно най малко фира на материала. Избягвайте последните пана да са под 10см. Ако трябва отрежете малко от първият ред пана,и така ще се увеличи размера на последният ред пана.

Монтиране на основният профил

Монтирането на основният профил става според вашият чертеж.Той се монтира на 120см. от стената. Имайте предвид че не всички стени са идеално прави и това може да и подведе. Заради това проверете и в двата края на помещението да е на еднакво разстояние. Както в /точка 5/ се старайте да се придържате към идеалният квадрат. Когато основният профил е къс, той се съединява с друг основен профив чрез жлеб в края на двата профила.

Прикачване на окачвачи

Монтирайте на основният таван дюбел кука за окачвачите на 
основният профил. Куките трябва да бъдат успоредно над основният профил на разстояние не повече от 120см еда от друга. Вземете обикновена тел и вържете единият край на телта за куката, а другият край за основният профил. Чрез повдигане на профила , нагоре или надолу вие се стараете да нивелирате профила според маркиращият конец. След като основният профил се изравни в една линия с конеца стегнете в това положение телта. Направете същото със всички окачвачи.

Инсталиране на напречен профил

Инсталирането на напречните профили става чрез поставянето на единият край на напречният профил в специален отвор на другият профил. С притискане на двата профила един към друг те се заключват чрез специална щипка в края на профилите. Специалните отвори са разположени на равно разстояние един от друг по цялата дължина на основният профил. Инсталирането на следващият профил става на разстояние в зависимост какви пана сте избрали. Като между два основни профила се монтират напречни профили от 120см. на разстояние от 60см.един от друг. А между два напречни профила от 120см. са монтира профил от 60см. Повторете същите процедури докато завършите целият таван.

Поставяне на пана

Паната се поставят върху готовата конструкция. Паното се вкарва през отвора под лек ъгъл след което се поставя на желаното място. При добре направена конструкция паната трябва да влизат в отворите без никакво усилие. При невъзможност растерното пано да влезне свободно в конструкцията, не го натискайте силно. Паната са крехки и могат лесно да се счупят. При изрязването на крайните пана използвайте линия и макетен нож. Извършвайте монтажа на растерните пана с чисти ръце или ръкавици, за да избегнете замърсяването им.

Подови PVC настилки:

Подовите настилки трябва да са високотехнологични, иновационни и екологично чисти продукти. PVC подовите настилки са на рула или под формата на плочи, с дебелини от 1.5 до 4 мм. Те трябва да притежават следните минимални общи технически характеристики:

висока износоустойчивост – U4, K5 по DIN;

антистатичност – клас AS3, AS2;

звукова абсорбция – 19 dB;

трудно горими – M1 (NF), B1 (DIN);

антибактериално и полиуретаново покритие

Залепването на подовото покритие да се извършва на базата подови залепващи покрития с набор от подходящите за конкретния случай материали: грундове и самонивелиращи се подови замазки за подготовка на основата и специализирани за всеки вид настилка и основа лепила. Продуктите да удовлетворяват изискванията на съответните стандарти за жилищното строителство и ремонти и да са годни за професионална употреба при изпълнение на настилки, подложени на интензивно натоварване в различни по предназначение обществени сгради.

При подовите, както и при всички останали покрития - облицовки с плочки, замазки, мазилки и др., се започва с обработка на основата с подходящ за случая грунд, като подходящият се подбира според вида на основата, най-вече в зависимост от способността ù да поглъща влагата, наличието на повишена остатъчна влажност, нейната здравина и др. Най-често основата е бетонна плоча, която не е добре нивелирана, нито е достатъчно равна, нито с гладка повърхност. Всичко това трябва да се коригира, защото дори по-едрите песъчинки ще се открояват и ще личат върху повърхността на мека PVC настилка, а на тези места тя много бързо ще бъде протрита. За целта да се използват самонивелиращи се материали за цялостни подови замазки, както и материали за частично шпакловане и подравняване на неравни повърхности. Разнообразието при лепилата е особено голямо, което позволява да се подбере най-подходящото за конкретното подово покритие, основата и условията на експлоатация.

Лепилата се разнасят върху основата на равномерно дебел слой с помощта на назъбени стоманени маламашки или шпахтели. За разлика от инструментите за нанасяне на лепилото за подови или стенни облицовъчни плочки, формата на зъбите при инструментите за лепене на подови покрития е триъгълна с различна големина и различно разстояние между тях. Конкретният инструмент се подбира според препоръките на производителя за всеки вид лепило или замазка.

Цименто-пясъчна замазка :

Полага се върху изолационните слоеве. Цименто-пясъчната замазка се изпълнява от цименто-пясъчен разтвор, марка не по-ниска от 150. Консистенцията трябва да отговаря на слягане на стандартния конус 30-40мм. Полагането трябва да се извършва само след установяване на правилното и изпълнение на лежащите отдолу елементи. Разтворът се полага върху добре почистена и намокрена основа, след което се изравнява и заглажда с помощта на мастар и маламашка. Уплътняването се извършва посредством вибриране. Полагането се извършва на ивици с ширина до 3м, разделени с фуги. Последните се образуват с помощта на дървени летви. След изваждане на летвата фугите се запълват с пълнител.

Цветна мазилка на синтетична емулсионна основа.

Тя може да бъде прилагана на вътрешни и външни стени. Мазилката да е лесна за използване и полагане, тъй като това осигурява икономии на време и труд. Мазилката съдържа калибровани камъчета, които при полагане придават специфичния и декоративен вид. В зависимост от компонентния състав мазилката се предлага в три вида: - полимерна, силикатна или силиконова.

Технология на нанасяне.

Мазилката се нанася 24 часа след полагането на грунда. Нанася се с неръждаема маламашка, а се структурира с PVC. Основата трябва да бъде суха, сравнително гладка, равна и почистена от прах и мазнини. Температурата при нанасяне да е над 5 градуса по Целзий. Преди нанасяне на мазилката основата задължително се обработва с грунд в съответния цвят, който осигурява здравата спойка между мазилката и стената, хидроизолация, запълва малките пукнатини, предпазва от полепване на прах и по този начин служи като сигурен хастар за мазилката. Мазилката може да бъде нанесена вертикално, диагонално и кръгово. Тя трябва да позволява на стената да диша и да е с отлична хидроизолация, устойчивост на всякакви атмосферни влияния, дори и киселинни среди, самопочистване и възможност за измиване.

Съществени изисквания

Съществените изисквания към строежите, които трябва да се вземат предвид при определяне характеристиките на мазилките са:

1 - механично съпротивление и устойчивост; 
2 - безопасност при пожар; 
3 - хигиена, опазване на здравето и на околната среда;
4 - безопасна експлоатация.

Минимални технически показатели и изисквания

За да се осигури механичното съпротивление и устойчивост на строежа по време на строителството и експлоатацията, мазилката трябва да отговаря на изискванията по техническите показатели, посочени в таблица 1. Тези показатели и изисквания са определени въз основа на нормативни документи, резултати от изпитването на мазилките и технически данни за сертифицирани продукти с аналогично предназначение.

Таблица 1

| № | Показател | Мерна единица | Изисквания, стойност |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Съдържание на нелетливи вещества | % по маса | от 84 до 89 |
| 2. | Якост на сцепление при опън с бетон | N/mm2 | ≥ 0,5 |
| 3. | Пукнатиноустойчивост | - | да не се напуква на слой с дебелина до 5mm |
| 4. | Дълготрайност - устойчивост на ускорено стареене | брой цикли | ≥ 35 без поява на пукнатини, отслояване, мехури, кредиране |

Указания за нанасяне на мазилката

При работа с мазилката трябва да се спазват основните изисквания, посочени в "Правилник за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи". 
Освен тези изисквания трябва да се имат предвид и следните технологични предписания за работа:

Основата за нанасяне на полимерната мазилка трябва да бъде здрава, суха (влажност до 4%), равна, без замърсявания от масло, строителни отпадъци, прах и постна боя. При наличие на напукани, подкожушени или ронещи се участъци в основата за нанасяне те предварително се изчукват, отстраняват и изкърпват с циментен състав, а оголената армировка се изолира с антикорозионна боя.

При порьозни и по-слаби основи (стари мазилки) е желателно основата да бъде грундирана с вододисперсен грунд най-късно два часа преди нанасяне на мазилката.

За нанасяне на мазилката са необходими : електрическа бъркачка, валяк, мистрия и маламашка от неръждаема стомана, PVC маламашка и съдове за измиване. Полимерната мазилка се доставя в готов за работа вид. Преди нанасянето мазилката се разбърква добре с елекрическа или ръчна бъркачка до пълното й хомогенизиране. При необходимост мазилката може да се разрежда с вода.

Мазилката се нанася еднослойно с шпакла или маламашка върху основата на слой с дебелина от 1 mm до 3 mm в зависимост от едрината й, оставя се да просъхне 10÷20 минути, след което с пластмасова маламашка се обработва чрез вертикално, хоризонтално или кръгово изтегляне. Разходът на мазилка е от 2 kg/m2 до 5 kg/m2 в зависимост от едрината на надраскващите зърна на пълнителя и от неравностите на основата. 
С мазилката може да се работи при температура на основата и въздуха от 10 оC до 35 оC. Минималната температура на въздуха в продължение на 48h след нанасянето на мазилката трябва да бъде по-висока от 5 оC.

При работа с мазилката не се допуска:

(  смесване на мазилката с други видове материали;

(  работа в сухо и горещо време при температура на въздуха над 30 оC върху огрети от слънцето стени;

(  нанасяне на мазилката върху фасадни стени по време на валежи (дъжд и сняг) и след тях, преди изсъхване на основата за полагане;

(  нанасяне на мазилката върху мокри и обледенени повърхности;

(  работа при силен вятър (над 5 m/s).

При нанасяне на мазилката се следи за разнотоние в цвета, пропуснати участъци и за различие в релефа на отделните участъци от повърхността. При прекъсване или свършване на работата за деня инструментите се потопяват във вода и се измиват преди мазилката да е засъхнала. Външният вид на нанесената мазилка се оценява визуално.

Не се допускат пукнатини, издувания, подкожушвания, разлики в цвета и релефа, олющвания, пропуснати участъци, петна от ръжда, изкривявания на ограничителните линии и зацапване при съседни, различно оцветени повърхности. Отклоненията на повърхността, дебелината и неравностите се измерват с помощта на мастар, ролетка и шублер. 
Повредени участъци от мазилката се ремонтират като нанесения слой се отстранява, основата се почиства и мазилката се нанася отново като се внимава за разлики в цвета, релефа и дебелината на съществуващата мазилка. Нанасянето на мазилката, включващо почистване и подготовка на основата, разбъркване на мазилката във всяка опаковка, проверка на цвета, разреждане с вода при необходимост, нанасяне на мазилката и повърхностна обработка за "надраскването ", се извършва от специализарно строително звено от работници с длъжностна квалификация "строителен бояджия", степен І, II и III.

Нанесеният слой от мазилката придобива максимална здравина след 7÷8 дни от полагането при температура (15÷20) оC. Мазилката трябва да се предпазва от удари, наранявания и механични повреди. Не трябва да се допуска обливане с вода и обледеняване на мазилката вследствие на повредени водосточни тръби и улуци или на неправилно изпълнено водоотвеждане от балкони, первази, водобрани и декоративни елементи върху покрива и фасадата на сградата.Когато мазилката е нанесена в помещения, експлоатацията им може да започне най-рано 3 дни след измазването при температура над 20 оC.

Почистването на мазилката може да се извършва с метла, четка или прахосмукачка, а при изпълнение върху фасадни стени и чрез измиване с водна струя с налягане от водопроводната мрежа. След пълното й изсъхване (7÷8 дни при 20 оC) полимерната мазилка може да се боядисва с вододисперсни фасадни бои.

Монтаж на окачен таван – растер:

Таванните облицовки и окачените тавани са строителни елементи закрепени към носещата конструкция на тавана. Те се състоят от   носеща конструкция и съответната облицовка от  плоскости. Окачен таван с гипсокартон 15 мм  осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45 мин. - при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 100 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

Окачен таван или наричан още растерен таван е направен от метални профили който висят на специални окачвачи или обикновенна тел. Върху металните профили се поставя олекотен акустичен панел който оформя крайната повърхност на тавана. Красотата на тази система е че паната скриват всичко от старият таван, като над окаченият таван могат да минават ВиК и Ел. инсталации. Друго предимство е че старият таван не е задължително да бъде равен или обработен. Самата модулна конструкция на таванa го прави лесно демонтируем и взаимно заменяем. Има пет основни части на системата за окачен таван.

L профил / обкраичващ профил /, той се монтира по всички основни стени където ще минава конструкцията на окаченият таван.

Основен профил 360см., използва се като носещ профил, за него се закачва телта към тавана.

Напречен профил 120см, монтира се напречно между два основни профила.

Напречен профил 60м, монтира се между два напречни профила /1.20м/

Растерни пана, те могат да бъдат с размери 60x60см. или 1.20x60см.

Има три вида пана: с прав борд, с полу борд и със скрит борд. Паната с прав борд се монтират над металните профили и се вижда целият профил.При паната с полуборд се монтират върху профилите, като скриват част от профила. Паната със скрит борд се монтират върху профилите като те изцяло скриват металните профили и се виждат само паната. Нивото на растерният таван от основният таван може да бъде от минимум 5см. до 5 метра.

План за работа

Преди започване на монтажа си направете скица-план на помещението.
За определяне на количеството профили и пана който са ви нужни за монтажните работи на тавана. Ако ще монтирате луминесцентни тела за вграждане трябва да предвидите какъв размер ще са. С плана вие ще можете да сведете до минимум излишните разходи за материали. Планът на помещението ви ще е нужен и за определяна на равномерното разпределение на паната, за да се получи равна симетрия на крайните пана. Така таванът ви ще изглежда по добре визуално.

Взимане на ниво

Точното взимане на нивото за тавана е много важна операция.Съществуващият стар таван или под никога не са на едно ниво /нивелирани/, така че никога не ги взимате за отправна точка при взимане на нивото за новият таван. Нивата могат да се вземат с лазерен нивелир, с воден нивелир или с обикновен нивелир. Имайте предвид че с обикновен нивелир ако той е къс може да ви излъже при голямо разстояние. Винаги използвайте нивелир с дълго рамо.

Определяне на височина

Определянето на височината на тавана зависи от това на какво разстояние от пода ще бъде висящият таван. След като се определи височината, маркирайте с молив или креда 
с права линия по всички стени на помещението където ще минава L профила.

Инсталиране на L профил

L профила се монтира по непрекъснатата линия която сте задали за нивото на тавана. Захващането към стената става чрез дюбели или рапидни винтове в зависимост от основата на стената, в някой случай може да се залепи профила и със силикон. Рязането на профила става чрез ножица за ламарина. При външни ъгли трябва да се внимава 
фугата при съединяването на двата L профила да не е на нивото очите. Когато има по голяма фуга може да се запълни със силикон.

Създаване на център

Вземете дължината и ширината на стаята и със обикновен конец  създайте център на стаята. Като закрепите конеца в центъра на всяка една стена на помещението.Така после по време на монтажа ще имате винаги отправна точка за постигане на прави ъгли при конструкцията. Също ви помага и при нивелиране на тавана в хоризонтална линия. А от там и по добра визия после.

Разпределение на паната

Придържайки се към чертежа на помещението, вие можете да започнете да монтирате основните профили. Стараете се така да разпределете паната за да имате възможно най малко фира на материала. Избягвайте последните пана да са под 10см. Ако трябва отрежете малко от първият ред пана,и така ще се увеличи размера на последният ред пана.

Монтиране на основният профил

Монтирането на основният профил става според вашият чертеж.Той се монтира на 120см. от стената. Имайте предвид че не всички стени са идеално прави и това може да и подведе. Заради това проверете и в двата края на помещението да е на еднакво разстояние. Както в /точка 5/ се старайте да се придържате към идеалният квадрат. Когато основният профил е къс, той се съединява с друг основен профив чрез жлеб в края на двата профила.

Прикачване на окачвачи

Монтирайте на основният таван дюбел кука за окачвачите на 
основният профил. Куките трябва да бъдат успоредно над основният профил на разстояние не повече от 120см еда от друга. Вземете обикновена тел и вържете единият край на телта за куката, а другият край за основният профил. Чрез повдигане на профила , нагоре или надолу вие се стараете да нивелирате профила според маркиращият конец. След като основният профил се изравни в една линия с конеца стегнете в това положение телта. Направете същото със всички окачвачи.

Инсталиране на напречен профил

Инсталирането на напречните профили става чрез поставянето на единият край на напречният профил в специален отвор на другият профил. С притискане на двата профила един към друг те се заключват чрез специална щипка в края на профилите. Специалните отвори са разположени на равно разстояние един от друг по цялата дължина на основният профил. Инсталирането на следващият профил става на разстояние в зависимост какви пана сте избрали. Като между два основни профила се монтират напречни профили от 120см. на разстояние от 60см.един от друг. А между два напречни профила от 120см. са монтира профил от 60см. Повторете същите процедури докато завършите целият таван.

Поставяне на пана

Паната се поставят върху готовата конструкция. Паното се вкарва през отвора под лек ъгъл след което се поставя на желаното място. При добре направена конструкция паната трябва да влизат в отворите без никакво усилие. При невъзможност растерното пано да влезне свободно в конструкцията, не го натискайте силно. Паната са крехки и могат лесно да се счупят. При изрязването на крайните пана използвайте линия и макетен нож. Извършвайте монтажа на растерните пана с чисти ръце или ръкавици, за да избегнете замърсяването им.

Изисквания за опазване на околната среда:

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове, като за целта спазва разпоредбите на Закона за управление на отпадъците ( ДВ/86/03)

От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.  Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

Изграждане на ел. инсталация

На място на обекта не съществува изградена ел. инсталация. Участника, избран за изпълнител следва да представи обосновано предложение за новоизграждащата се инсталация, отчитайки параметрите на помещенията.

- МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ

  - Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на всички услуги и работи, нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да има изискуемия опит, изрично посочен от възложителя в документацията и обявлението. Участникът трябва да разполага минимум със следните специалисти:

- Технически ръководител: строителен инженер специалност ПГС или еквивалентна. Опит като ръководител на обект на поне един договор за извършване на СМР, сходен с предмета на поръчката и/или 1 година опит като технически ръководител;

- Отговорник по качеството: следва да има придобита професионална квалификация;

- Координатор по безопасност и здраве: следва да има придобита професионална квалификация.

- Минимум 10 бр. работници – специалисти: дограмаджия, кофражист, арматурист, зидаро-мазач,бояджия, шпакловчик, ВиК и електро специалисти.

Техническия ръководител може да изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве и отговорник по качеството, ако притежава необходимия професионален опит и придобита професионална квалификация.

Когато участникът е установен и регистриран извън Република България, се представя списък на експертите и съответните им специалности и правоспособност, съгласно законодателството на държавата, където е установен и регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство в оригинал и задължително в превод на български език.

6.2  Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от І група, ІV категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

  - Участникът следва да има въведени системи за управление на качеството и опазване на околната среда, съгласно съответните системи или еквивалентни:

- ISO 9001:2015 за внедрена система за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на поръчката, еквивалентен или еквиваленти мерки;

- ISO 14001:2015  за внедрена система за опазване на околната среда.

  - През последните 5 (пет) години (считано от датата за подаване на оферти) участникът да е изпълнил успешно поне един договор със сходен предмет, като договорите общо следва да бъдат еквивалентни като обем на изпълняваните дейности в настоящата процедура.

За сходни с предмета на поръчката се приемат договори за извършване на СМР за строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация на сгради.

  - Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване за изпълнението на поръчката:

- Товарни автомобили – 2 бр.;

- Перфоратор – 3 бр.;

- Електрожен – 1 бр.;

- Ударнопробивна машина – 3 бр.;

- Машина за рязане на плочки – 1 бр.;

- Компресор подвижен – 1 бр.;

- Фасадно скеле – 1000 м²;

- Електроагрегат – 1 бр.;

- Електротрион – 1 бр.;

- Машина за терм. лепене на полипропиленови тръби – 1 бр.

- МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е "ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО".

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Възложителят няма да поеме никакви отговорности за работите, които не са извършени в съответствие с указанията на тези технически изисквания и може да откаже приемането на извършените работи.

Всяко отклонение от техническите изисквания, което се предлага от Изпълнителя, трябва да бъде представено в писмена форма до община Перник за одобрение преди да се пристъпи към изпълнението му. Задължението за предварително съгласуване и одобрение на предлаганите отклонения от техническите изисквания се отнася за всички лица, които имат отговорности за осигуряване на безопасността при извършване на строително монтажните работи.

След приключване на работата за даден участък от позицията, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя, въз основа на издадено разрешение от общината за депониране на стр.отпадъци (с предварително уточнено и записано в него количество), без такса. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.  Да разполага с акредитирана лаборатория, която да изпитва и издава необходимите документи при издаване на обекта за вложените материали.

Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка.

По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната.

При изпълнение и отчитане на СМР, да се изготвят всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Наредба №3 (от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Строителството на обекта приключва с подписването на Протокол обр.15.

Когато в Количествената сметка не са показани или предвидении количества за някоя от работите, тогава се счита, че цените са включени и изцяло компенсирани от договорираната цена за другите видове работи посочени в количествената сметка и искове за допълнителни заплащания няма да бъдат зачитани.

От спечелилия участник в процедурата, след сключване на договора, се очаква задачата да бъде изпълнена в определения  срок, при спазване разпоредбите на действащата нормативна уредба и Техническата спецификация, отнасящи се до изпълняваните дейности, които са неразделна част от документацията.

Офертата на участника и Техническата спецификация са неразделна част от Договора.